Relación entre  Módulo Resiliente de Laboratorio

y el determinado mediante Deflectómetro de  Impacto

Miguel Petersen Acevedo, Ingeniero Civil, Profesor Departamento de Obras Civiles

Universidad Técnica Federico Santa María.

Avda España 1680 Valparaíso. Fono: 56-32-654385 fax: 56-32-654115

E-mail: miguel.petersen@ociv.utfsm.cl     Valparaíso, Chile.

Carlos Wahr Daniel, Ingeniero Civil, Profesor Departamento de Obras Civiles

Universidad Técnica Federico Santa María.

Avda España 1680 Valparaíso.  Fono: 56-32-654864 fax: 56-32-654115

E-mail: carlos.wahr@ociv.utfsm.cl     Valparaíso, Chile

Gabriel Palma Papic, Ingeniero Civil

Laboratorio Nacional de Vialidad – Santiago de Chile

Relación entre  Módulo Resiliente de Laboratorio

y el determinado mediante Deflectómetro de  Impacto

Miguel Petersen Acevedo,

Ingeniero Civil, Consultor en Suelos y Profesor del Departamento de Obras Civiles

Universidad Técnica Federico Santa María.  Valparaíso, Chile.

Carlos Wahr Daniel,

Ingeniero Civil, Consultor y Profesor de Vialidad Departamento de Obras Civiles

Universidad Técnica Federico Santa María.  Valparaíso, Chile

Gabriel Palma Papic,

Ingeniero Civil del  Laboratorio Nacional de Vialidad.   Santiago de Chile

###### Resumen

Se investigó la relación entre el Módulo Resiliente (MR) obtenido en ensayes de laboratorio (Ensaye AASHTO T294-92I), y el obtenido mediante retrocálculo de deflexiones medidas con Deflectómetro de Impacto (FWD). Se realizó numerosos ensayes  en laboratorio y terreno, siguiendo todos los procedimientos definidos en la guía AASHTO 1993 y en el documento “Design Pamphlet for the Determination of Design Subgrade in Support of the 1993 AASHTO Guide for the Design of Pavemente Structures”, publicado por Federal Highway Administration, en 1997. Se determinó un factor de ajuste que permite estimar el MR de laboratorio, considerado como patrón, a partir del valor retrocalculado, para ser utilizado en el diseño y evaluación de pavimentos en el marco del método de diseño propuesto por AASHTO.

#### Summary

#### In this investigation it was established the relation between the Resilient Modulus from FWD and the one obtained from laboratory tests. Several laboratory and field tests were done following the procedures defined in 1993 AASHTO Design Guide and in the document “Design Pamphlet for the Determination of Design Subgrade in Support of the 1993 AASHTO Guide for the Design of Pavement Structures”, published in 1997 by Federal Highway Administration.  A factor between laboratory resilient modulus and FWD Resilient Modulus was obtained in accordance to AASHTO.

- INTRODUCCIÓN.

El método de diseño de estructuras de pavimentos propuesto por AASHTO, incorpora al Módulo Resiliente como parámetro representativo de la capacidad de soporte del suelo de fundación del camino. Para el desarrollo del modelo de comportamiento de los pavimentos flexibles, el Módulo Resiliente (MR), se determina mediante la ejecución de ensayes triaxiales dinámicos con cargas repetidas, por lo cual la guía de diseño recomienda este método para determinar esta propiedad. No obstante y considerando que el equipo requerido para este ensaye es de un costo bastante alto y de operación compleja, la misma guía ofrece alternativas para determinar este parámetro de diseño. Entre las alternativas, la guía recomienda el uso del Deflectómetro de Impacto.

De acuerdo a los antecedentes contenidos en la Guía AASHTO 1993 y el documento complementario “Design Pamphelt for the Determination of Design Subgrade in Support of the 1993 AASHTO Guide for the Design of Pavemente Structures”[3], publicado en 1997, los valores obtenidos mediante el uso del Deflectómetro de Impacto, resultan en general más altos que los obtenidos en laboratorio, por lo que se recomienda el uso de un factor de ajuste, con el fin de hacer consistente estos valores con el valor de laboratorio. El factor de ajuste recomendado, en este último documento, depende la superficie sobre la que se realicen los ensayes, tal como se indica en la Tabla 1-1.

Tabla 1-1. Factores de ajuste a aplicar al Módulo Resiliente retrocalculado (FWD).

| Tipo de pavimento | Factor de ajuste “C” Promedio | Coeficiente de variación (%) |
| --- | --- | --- |
| Suelos de subrasante bajo una subrasante estabilizada. | 0.75 | 13 |
| Suelos de subrasante bajo un pavimento sin una capa de base y/o subbase granular no ligada, y sin subrasante estabilizada. | 0.52 | 37 |
| Suelo de subrasante bajo un pavimento con una capa de base y/o subase granular no ligada, pero sin subrasante estabilizada. | 0.35 | 49 |

La escasa investigación realizada hasta ahora en Chile, presenta resultados que difieren bastante de los reportados por AASHTO, y además los trabajos realizados no han considerado los procedimientos recomendados por AASHTO en el documento “Design Pamphelt for the Determination of Design Subgrade in Support of the 1993 AASHTO Guide for the Design of Pavemente Structures”, lo que da lugar al cuestionamiento de dichos resultados.   El principal objetivo de este trabajo se centró en comparar el MR que se obtiene en laboratorio y el que se determina a partir de ensayes no destructivos realizados con Deflectómetro de Impacto, siguiendo lo más rigurosamente posible los procedimientos recomendados por AASHTO, con el objetivo de definir la necesidad o no de un factor de ajuste y determinar su orden de magnitud.

- MÓDULO Resiliente (MR).

Cuando un vehículo circula sobre un pavimento sus ruedas transmiten cargas que generan, al interior de la estructura de ese pavimento y el suelo de fundación, un estado de esfuerzos que a su vez induce un estado de deformaciones. Si el material de la capa se supone linealmente elástico, isotrópico y homogéneo, ambos estados se consideran relacionados entre sí a través del Módulo de Elasticidad y la Razón de Poisson propios del material. Sin embargo la respuesta real de los materiales utilizados en la construcción de pavimentos y suelo de fundación, muestra que bajo pulsos de carga dinámicos como los inducidos por las ruedas de los vehículos, solo parte de la deformación total generada se recupera al cesar la solicitación aplicada. Esto implica que en estricto rigor este tipo de materiales no presenta un comportamiento elástico. En consideración a este hecho se introduce el concepto de Módulo Resiliente, que se define como aquel que relaciona las tensiones aplicadas y las deformaciones recuperables [AASHTO, 1993].

El estudio del Módulo Resiliente se ha desarrollado a partir de ensayes triaxiales dinámicos con carga repetida. Este ensaye consiste básicamente en someter a una probeta de material a un estado de esfuerzos compuesto por una presión de confinamiento y un esfuerzo desviador dinámico, estado de esfuerzos que pretende reproducir el estado a que se encuentra sometido el suelo de fundación del camino cuando éste es solicitado por los vehículos. Una respuesta típica al ensaye se muestra en la Figura 2-1  y  el  MR del material A partir de esta respuesta a su vez se puede definir matemáticamente según la expresión indicada en la Ecuación (2-1).

MR=σdεr Ec.(2−1)Figura 2-1. Ciclo de carga y descarga típico en un ensaye triaxial con carga repetida.

Donde:

MR = Módulo Resiliente.

d = 1-3= Esfuerzo desviador dinámico.

r  = Deformación unitaria recuperada.

1 = Esfuerzo axial. Esfuerzo principal mayor.

3 = Presión de confinamiento. Esfuerzo Principal menor.

  - Factores que afectan la magnitud del Módulo Resiliente.

El módulo resiliente del suelo no es una magnitud constante, y de acuerdo a los antecedentes recopilados, depende principalmente del estado de esfuerzos solicitante y de las condiciones físicas en que se encuentre el suelo al momento del ensaye.

2.1.1 Estado de esfuerzos solicitante:  El estado de esfuerzos se encuentra compuesto por una presión de confinamiento (3) y un esfuerzo desviador dinámico(d). De acuerdo a los antecedentes recopilados, ambos componentes influyen sobre la magnitud del MR.  En el caso de la presión de confinamiento existe una relación directa entre la magnitud del MR y la intensidad de la presión de confinamiento, es decir, aumentos de la presión de confinamiento inducen aumentos en la magnitud del MR  y  una disminución de la presión de confinamiento induce una disminución en la magnitud del  MR.  Esta tendencia es independiente del tipo de suelo de que se trate. A diferencia de lo anterior en el caso del esfuerzo desviador la tendencia depende del tipo de suelo. Para suelos gruesos la relación es directa, en cambio para suelos finos cohesivos esta relación es inversa. El número de veces que el esfuerzo desviador dinámico es aplicado sobre la muestra también influye en el valor del MR. La información recopilada indica que la magnitud del módulo se incrementa a medida que el número de aplicaciones aumenta, tendiendo a permanecer constante a partir de las 1000 repeticiones. Por esta razón el procedimiento de ensaye considera un ciclo de acondicionamiento de la muestra con aplicación de 1000 repeticiones de un estado de esfuerzos determinado.

2.1.2 Condiciones físicas del suelo: De acuerdo a los antecedentes recopilados la magnitud del MR depende en forma significativa de las condiciones físicas en que se encuentre el suelo al momento del ensaye. Las condiciones físicas se encuentran representadas por la densidad seca de relación directa con el MR y el contenido de humedad del suelo de relación inversa.

3.  DETERMINACIÓN DEL MÓDULO RESILIENTE (MR) EN LABORATORIO.

El Módulo Resiliente en laboratorio se determina mediante el ensaye AASHTO T294-92I. Este ensaye consiste básicamente en aplicar un número determinado de repeticiones de un esfuerzo desviador dinámico (d), sobre una probeta sometida previamente a una presión de confinamiento estática (3), en una cámara de presión triaxial. Las secuencias de carga aplicar dependen del tipo de material a ensayar, y corresponden a las indicadas en la Tabla 3-1. El esfuerzo desviador corresponde a un pulso dinámico con las características de la Figura 3-1.

Tabla 3-1. Secuencias de ensaye.

| Secuencia N° | Materiales Tipo 1 |  | Materiales Tipo 2 |  | N° de Aplicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (3) (psi) | (d) (psi) | (3) (psi) | (d) (psi) |  |
| 0 | 15 | 15 | 6 | 4 | 1000 |
| 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 100 |
| 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 100 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 100 |
| 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 100 |
| 6 | 5 | 15 | 3 | 2 | 100 |
| 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 100 |
| 8 | 10 | 20 | 3 | 6 | 100 |
| 9 | 10 | 30 | 3 | 8 | 100 |
| 10 | 15 | 10 | 3 | 10 | 100 |
| 11 | 15 | 15 | 0 | 2 | 100 |
| 12 | 15 | 30 | 0 | 4 | 100 |
| 13 | 20 | 15 | 0 | 6 | 100 |
| 14 | 20 | 20 | 0 | 8 | 100 |
| 15 | 20 | 40 | 0 | 10 | 100 |

Figura 3-1. Esfuerzo desviador (AASHTO T294-92I).

Los materiales se clasifican en Tipo 1 y Tipo 2 de acuerdo a un criterio definido en la misma norma AASHTO T294-92I.  Durante el ensaye se miden y registran el esfuerzo desviador aplicado (d) y la deformación recuperable de los últimos 5 ciclos de cada secuencia. Con estos datos se calcula el valor del MR promedio de la secuencia, mediante la Ecuación (2-1). Como resultado de lo anterior se obtiene para cada secuencia de ensaye un conjunto de valores promedio de MR, d y 3, que permiten determinar el comportamiento “Resiliente” del material ensayado, a partir del ajuste de regresiones sobre los resultados obtenidos. El documento complementario de la guía AASHTO 1993 “Design Pamphelt for the Determination of Design Subgrade in Suport of the 1993 AASHTO Guide for the Design of Pavement Structures” [3], MR=k1∗(σb)k2 Ec.(3−1)MR=k1∗(σd)k2 Ec.(3−2)MR=k1∗(σd)k2∗(1+σ3)k3 Ec.(3−3)MR=k1∗Pa∗(σbPa)k2∗(σdPa)k3 Ec.(3−4)recomienda las siguientes cuatro regresiones:

El ajuste consiste en determinar los parámetros k1, k2 y k3 según corresponda, y el coeficiente de determinación R2, el cual debe ser igual o superior a 0.9, según el mismo documento anterior.  Es importante destacar que el resultado del ensaye de laboratorio se traduce en una función que describe el comportamiento del MR del material ensayado en función del estado de esfuerzo aplicado, y por lo tanto no es valor particular.

4.  MODULO RESILIENTE (MR ) MEDIANTE DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO.

4.1  Deflectómetro de Impacto.

En términos generales el Deflectómetro de Impacto es un equipo que mide las deformaciones verticales (cuenco de deflexiones) generadas por una carga de impacto aplicada sobre la superficie de un pavimento. Este equipo es capaz de aplicar una carga que modela, en forma adecuada, la magnitud y  características dinámicas de las cargas que imponen los vehículos sobre los pavimentos y mide la respuesta de éstos en forma bastante precisa.  El equipo se encuentra constituido por cuatro sistemas principales; sistema de control, sistema de procesamiento, sistema de aplicación de cargas, y sistema de medición de cargas y deflexiones. Físicamente los dos primeros sistemas se encuentran instalados en un vehículo de arrastre y los otros dos en un remolque. La característica principal del Deflectómetro de Impacto radica en el sistema de aplicación de carga, ya que permite generar impulsos de carga que modelan en forma bastante aproximada tanto la magnitud como la duración de las cargas que imponen los vehículos al pavimento. En general, existen dos tipos de Deflectómetro de Impacto, que se distinguen principalmente por el rango de carga que son capaces de modelar, según los valores indicados en la tabla 4.1 :

Tabla 4-1. Rango de cargas que aplica el Deflectómetro de Impacto.

| Tipo de Equipo | Rango de Carga (kN) | Rango de Carga (Lbf) |
| --- | --- | --- |
| Falling Weight Deflectometer (FWD) | 7 - 120 | 1500 – 27000 |
| Heavy Weight Deflectometer (HWD) | 30 - 240 | 6000 – 54000 |

El sistema de medición de carga consiste en una celda de carga, de precisión, la cual registra la fuerza máxima aplicada sobre el plato de carga producto del impulso de carga aplicado. El sistema de medición de las deflexiones se compone de un conjunto de sensores, los cuales se colocan en la superficie del pavimento a fin de determinar el cuenco de deflexiones máximas provocado por el impulso de carga aplicado. La distribución y número de los sensores depende del estudio a realizar.

4.2  Retroanálisis de deflexiones.

En términos generales el retroanálisis de deflexiones, consiste en determinar los valores de los módulos de las capas de un pavimento, que mejor modelan la forma y magnitud del cuenco de deflexiones medidas. Los módulos determinados de esta manera se consideran representativos de la respuesta estructural del pavimento.    El método de retroanálisis propuesto por AASHTO permite determinar el MR de la subrasante  y el módulo efectivo del pavimento (Ep), datos que pueden ser luego utilizados en la evaluación de la capacidad estructural del pavimento. En este método el pavimento se modela como un conjunto de dos capas, una correspondiente a todas las capas sobre la subrasante y otra a la subrasante. Para explicar el procedimiento de retroajuste modular propuesto por AASHTO  es posible apoyarse en las siguiente figura:

Figura 4-1. Esquema de medición de deflexiones con Deflectómetro de Impactos.

Mr=0.24Pdr⋅r Ec.(4−3)El Módulo Resiliente de la subrasante, se calcula usando la siguiente ecuación:

MRR = Módulo resiliente de la subrasante, retrocalculado.

P    = Carga aplicada.

dr   = Deflexión a una distancia “r” desde el centro de carga.

r     = Distancia desde el centro de carga.

El uso de la ecuación anterior su uso debe considerar las siguientes dos condiciones:

- En primer lugar, la deflexión debe ser medida a una distancia suficientemente alejada del plato de carga como para que esta deflexión se deba sólo a la deformación en la subrasante y sea independiente del efecto de las capas superiores, y además se pueda considerar la carga aplicada sobre el plato como una carga puntual que valide el uso de la ecuación anterior.

- Por otro lado, y en sentido contrario, la distancia no debe ser muy grande ya que las deflexiones podrían ser muy pequeñas y por lo tanto muy difíciles de medir con la exactitud necesaria.

r≥0.7⋅ae Inecuación (4−6)La distancia mínima a utilizar en la ecuación (4-3), debe cumplir la siguiente condición donde:

ae=a2+D3EpMr2 Ec.(4−7)

ae = Radio del bulbo de presiones a nivel de subrasante.

a   = Radio del plato de carga.

D  = Espesor total del pavimento sobre la subrasante.

Ep = Módulo efectivo del pavimento.

d0=1.5pa1Mr1+Da3EpMr2+1−11+Da2Ep Ec.(4−4)Como se puede apreciar, para verificar si la deflexión utilizada cumple con la distancia mínima se debe primero conocer el módulo efectivo del pavimento (Ep), el cual se debe determinar mediante la siguiente ecuación, donde:

d0 = Deflexión máxima en el centro del plato de carga, ajustada a la temperatura normalizada de 20° C (60°F); p    =  Presión del plato de carga; a   =  Radio del plato de carga; D   =  espesor total del pavimento sobre la subrasante; Ep  =  módulo efectivo del pavimento y Mr  =  Módulo Resiliente  (MR)  de la subrasante.   El proceso antes descrito se puede automatizar mediante programas computacionales que siguen el proceso iterativo ilustrado en el diagrama de flujo contenido en la Figura 4-2.

Figura 4-2. Algoritmo del método de retroanálisis propuesto AASHTO.

5.  ESTUDIO EXPERIMENTAL.

El estudio experimental consistió en comparar el MR de subrasante obtenido mediante el Deflectómetro de Impacto y el obtenido en laboratorio. Para que los resultados fueran comparables los ensayes se realizaron sobre el suelo en condiciones físicas similares y bajo estados de esfuerzos equivalentes. El estudio se realizó en el Camino Lo Orozco, Ruta F-50, V Región de Chile, camino no principal que posee una estructura simple de pavimento asfáltica. Este estudio considero el siguiente trabajo en terreno y laboratorio:

- Medición de deflexiones en 12 puntos del camino, con Deflectómetro de Impacto tipo HWD modelo 8081 de Dynatest. En cada punto se aplicaron dos secuencias de carga, con niveles de carga de 6000, 9000, 12000 y 15000 Lbf. La disposición de los sensores utilizada para la medición del cuenco de deflexiones, fue de 0, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 pulgadas, respecto del centro del plato de carga. Cabe destacar, que esta es la distribución que AASHTO recomienda para este tipo de ensayes. Una vez realizadas las mediciones de deflexión, se procedió al retroanálisis  con el método AASHTO, obteniéndose el módulo resiliente retrocalculado  MRR.

- Ejecución de 24 ensayes de MR en laboratorio, dos por cada punto donde se midió deflexiones. Los ensayes se realizaron sobre muestras inalteradas, en condiciones representativas a las existentes en terreno, al momento de realizar las mediciones de deflexión, con el objetivo de que los resultados obtenidos, mediante ambos métodos, fueran comparables. La norma utilizada para la realización de los ensayes de MR es la AASHTO T294-92I. Los ensayes fueron realizados en el Laboratorio Nacional de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile.

- Ensayes para la caracterización de los suelos encontrados. Estos ensayes se realizaron en el Laboratorio Regional, V Región de Chile, de la Dirección de Vialidad del M.O.P.

5.1  Presentación de resultados.

5.1.1 Caracterización de Suelos.

Los suelos ensayados se clasificaron como A-2-4 (pozos 1, 2, 3 y 4) y A-2-6 (pozos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12), con un porcentaje de finos bajo malla ASTM200 entre 10,1% a 32,1%, Límite de Liquidéz entre 25% a 35%, Indice de Plasticidad entre 6% a 17% y CBR entre 22% a 59%.

5.1.2  Módulo Resiliente retrocalculado de deflexiones medidas con HWD.

Tabla 5-1. MR retrocalculado para una carga nominal de 9000 Lbf.

| Punto | Carga Nominal (Lbf) | Carga medida (Lbf) | Módulo resiliente (Kgf/cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9000 | 9357 | 1520 |
| 2 | 9000 | 9706 | 2652 |
| 3 | 9000 | 9502 | 2479 |
| 4 | 9000 | 9364 | 673 |
| 5 | 9000 | 9253 | 1979 |
| 6 | 9000 | 10151 | 1469 |
| 7 | 9000 | 9364 | 1550 |
| 8 | 9000 | 9324 | 2080 |
| 9 | 9000 | 9200 | 2295 |
| 10 | 9000 | 9844 | 1214 |
| 11 | 9000 | 9483 | 1275 |
| 12 | 9000 | 9224 | 1173 |

La carga medida difiere de la carga nominal ya que depende de la rigidez del pavimento ensayado. En general los suelos clasificados como A-2-4 presenta módulos mayores que aquellos clasificados como A-2-6, excepto el suelo del pozo 4, que presentó una densidad en sitio bastante más baja que el resto.

5.1.3  Módulo Resiliente determinado en Laboratorio con Aparato Triaxial.

A los resultados obtenidos en laboratorio se ajustaron las cuatro regresiones indicadas en el Capítulo 3, resultando con un mejor ajuste la regresión (3-3). Los parámetros de ajuste y coeficientes de determinación son los siguientes:

Tabla 5-2. Parámetros de la regresión (3-3).

| Pozo | Probeta | K1 | K2 | K3 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 2280.87 | -0.27593 | 0.24821 | 0.81 |
|  | 1-B | 1968.79 | -0.23511 | 0.27858 | 0.73 |
| 2 | 2-A | 2134.52 | -0.21094 | 0.30041 | 0.76 |
|  | 2-B | 1752.27 | -0.18663 | 0.30225 | 0.78 |
| 3 | 3-A | 1990.22 | -0.21705 | 0.24629 | 0.87 |
|  | 3-B | 2138.95 | -0.21256 | 0.28483 | 0.73 |
| 4 | 4-A | 910.96 | -0.19428 | 0.42883 | 0.83 |
| 5 | 5-A | 2604.95 | -0.29363 | 0.25837 | 0.48 |
|  | 5-B | 2341.53 | -0.24658 | 0.23887 | 0.54 |
| 6 | 6-A | 1637.19 | -0.16240 | 0.30382 | 0.58 |
|  | 6-B | 1615.10 | -0.26524 | 0.35042 | 0.67 |
| 7 | 7-A | 2339.91 | -0.22063 | 0.23239 | 0.62 |
|  | 7-B | 1777.46 | -0.19160 | 0.27647 | 0.31 |
| 8 | 8-A | 2119.34 | -0.33494 | 0.34589 | 0.75 |
|  | 8-B | 1676.87 | -0.21929 | 0.30287 | 0.51 |
| 9 | 9-A | 4161.98 | -0.35921 | 0.12760 | 0.89 |
|  | 9-B | 3610.77 | -0.26304 | 0.17295 | 0.64 |
| 10 | 10-A | 976.11 | -0.25417 | 0.40945 | 0.75 |
|  | 10-B | 1041.84 | -0.19923 | 0.38739 | 0.77 |
| 11 | 11-A | 1001.61 | -0.21218 | 0.45890 | 0.73 |
|  | 11-B | 1395.40 | -0.25118 | 0.38325 | 0.65 |
| 12 | 12-A | 1992.51 | -0.33257 | 0.31715 | 0.67 |
|  | 12-B | 749.20 | -0.23312 | 0.50923 | 0.79 |

El contenido de humedad de las 24 muestras (dos por pozo) varió entre 5,2% a 10,8%, el peso específico aparente seco entre 1,845 a 2,052 T/m3 y el nivel de compactación referido a la DMCS del Proctor Modificado  entre un  90% a 100%.

5.2 Relación entre MRR retrocalculado  y MRL obtenido en laboratorio.

Debido a que el ensaye de laboratorio se traduce en una relación funcional y no en un valor único del MR, el valor a utilizar en la comparación, corresponde a aquel asociado al estado de esfuerzos que la carga aplicada, en el ensaye con el HWD, genera en la subrasante. Este valor corresponde al denominado MR en condiciones de servicio. El módulo retrocalculado a utilizar, corresponde al reportado en la Tabla 5-1.    La estructura de pavimento del camino examinado se compone de 5,0 cm de concreto asfáltico, 15,0 cm de base CBR (a 0,2”) de 100% y 15,0 cm de sub-base de CBR = 40%. Para efectos de este estudio se ha considerado como capa de subrasante a aquellos 30 cm, compactados a un 95% de la DMCS.    La evaluación del Módulo Resiliente de servicio se realizó para tres profundidades: 35, 65 y 85 cm, desde la cota de rasante. Estas profundidades corresponden a la parte superior e inferior de la capa de subrasante antes definida.  Los estados de esfuerzos se calcularon mediante el programa EVERSTRS 4.0 y fueron confirmados con ELSYM5M.  En las Tablas 5-3, 5-4 y 5-5 se reportan los módulo de servicio, para las profundidades consideradas.

Tabla 5-3.  MR de laboratorio - H=35 cm bajo rasante.

| Pozo | Estado de Esfuerzos |  | Módulo resiliente(Kgf/cm2) |  | MR Promedio (kgf/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 (psi) | d (psi) | Probeta A | Probeta B |  |
| 1 | 0.00 | 15.88 | 1063 | 1027 | 1045 |
| 2 | 0.00 | 17.17 | 1172 | 1031 | 1102 |
| 3 | 0.00 | 16.81 | 1079 | 1174 | 1126 |
| 8 | 0.00 | 16.32 | 832 | D | 832 |
| 9 | 0.00 | 14.42 | 1596 | D | 1596 |
| 10 | 0.00 | 16.63 | 478 | 595 | 536 |
| 11 | 0.00 | 16.04 | 556 | D | 556 |
| 12 | 0.00 | 16.16 | D | 392 | 392 |

D: Probeta descartada debido a que el coeficiente R2 es menor a 0.7.

Para H = 35 cm, la resultante del esfuerzo de confinamiento resulta negativa, y la subrasante resultaría traccionada, sin embargo se asume como nula, debido a que después de algunas repeticiones de carga, el suelo se fisura y pierde la cohesión no soportando tracción.

Tabla 5-4.  MR de laboratorio – H = 65 cm bajo rasante

| Pozo | Estado de Esfuerzos |  | Módulo resiliente(Kgf/cm2) |  | MR Promedio (kgf/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 (psi) | d (psi) | Probeta A | Probeta B |  |
| 1 | 0.32 | 6.74 | 1444 | 1358 | 1401 |
| 2 | 0.33 | 7.09 | 1537 | 1324 | 1430 |
| 3 | 0.33 | 6.96 | 1402 | 1537 | 1470 |
| 8 | 0.33 | 6.82 | 1231 | D | 1231 |
| 9 | 0.32 | 6.42 | 2211 | D | 2211 |
| 10 | 0.30 | 7.02 | 663 | 783 | 723 |
| 11 | 0.32 | 6.80 | 757 | D | 757 |
| 12 | 0.34 | 6.76 | D | 556 | 556 |

D: Probeta descartada debido a que el coeficiente R2 es menor a 0.7

Tabla 5-5.  MR  de laboratorio – H = 85 cm bajo rasante

| Pozo | Estado de Esfuerzos |  | Módulo resiliente(Kgf/cm2) |  | MR Promedio (kgf/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 (psi) | d (psi) | Probeta A | Probeta B |  |
| 1 | 0.64 | 4.94 | 1660 | 1552 | 1606 |
| 2 | 0.65 | 5.14 | 1756 | 1501 | 1628 |
| 3 | 0.65 | 5.07 | 1584 | 1748 | 1666 |
| 8 | 0.65 | 4.98 | 1472 | D | 1472 |
| 9 | 0.64 | 4.78 | 2527 | D | 2527 |
| 10 | 0.63 | 5.11 | 788 | 910 | 849 |
| 11 | 0.64 | 4.98 | 894 | D | 894 |
| 12 | 0.65 | 4.94 | D | 667 | 667 |

D: Probeta descartada debido a que el coeficiente R2 es menor a 0.7.

Se observa que para H = 85 cm, el bulbo de presiones generado por la carga aplicada en la superficie del pavimento prácticamente ha perdido su efecto, alcanzando un esfuerzo vertical a dicha profundidad menor a un 4% de la presión de contacto en la superficie. En la Tabla 5-6, se presenta la razón C = MRL/MRR ,  para cada una de las profundidades analizadas.

Tabla 5-6. Valores de MR   retrocalculado (MRR) y de laboratorio (MRL).

| Pozo nº | MRR (Kgf/cm2) | MRL (Kgf/cm2) |  |  | Razón C = MRL/MRR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H = 35 cm | H = 65 cm | H = 85 cm | H = 35 cm | H = 65 cm | H = 85 cm |
| 1 | 1520 | 1045 | 1401 | 1606 | 0.69 | 0.92 | 1.06 |
| 2 | 2652 | 1102 | 1430 | 1628 | 0.42 | 0.54 | 0.61 |
| 3 | 2479 | 1126 | 1470 | 1666 | 0.45 | 0.59 | 0.67 |
| 8 | 2080 | 832 | 1231 | 1472 | 0.40 | 0.59 | 0.71 |
| 9 | 2295 | 1596 | 2211 | 2527 | 0.70 | 0.96 | 1.10 |
| 10 | 1214 | 536 | 723 | 849 | 0.44 | 0.60 | 0.70 |
| 11 | 1275 | 556 | 757 | 894 | 0.44 | 0.59 | 0.70 |
| 12 | 1173 | 392 | 556 | 667 | 0.33 | 0.47 | 0.57 |

Tabla 5-7. Factores de ajuste C, resultantes del estudio.

| Modelo 1 Powell y Otros | Factor C = MRL/MRR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H = 35 cm | H = 65 cm | H = 85 cm |
| Promedio | 0.48 | 0.66 | 0.77 |
| Desviación Estándar | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
| Coeficiente de Variación | 28% | 27% | 26% |

Como se aprecia en las tablas anteriores, el factor de ajuste varía de manera significativa con la profundidad a la que se realice la evaluación de este.

5.3 Análisis de resultados.

- Los ensayes fueron realizados para condiciones físicas del suelo bastante similares y además para estados de esfuerzos equivalentes, por lo cual los valores de Módulo Resiliente determinados en laboratorio y mediante Deflectómetro de Impacto resultan comparables.

- Los factores de ajuste C = MRL/MRR, resultantes, dependen de manera significativa de la profundidad de evaluación del Módulo Resiliente de servicio. Es así como el factor “C” alcanza un valor promedio de 0.48 si el módulo de servicio se evalúa justo a nivel de subrasante, y alcanza un valor 0.66 si se evalúa 30 cm más abajo, lo que representa un aumento de alrededor de un 40%. Esto se debe a que el Módulo Resiliente de servicio depende del estado de esfuerzos generado por la carga aplicada en la superficie, el que a su vez varía con la profundidad de evaluación la cual  adquiere una importancia determinante en el factor de ajuste.

- La evaluación a 50 cm bajo el nivel de subrasante como sugiere AASHTO [2], arroja un factor de ajuste igual a 0.77 que representa un aumento de 60% respecto del valor obtenido a 30 cm bajo la superficie rasante del camino, es decir a nivel superior de subrasante.

5.4 Factor de ajuste propuesto.

Para escoger  el Módulo Resiliente representativo de la capa de subrasante o aquel que influye de manera más significativa sobre el comportamiento del pavimento se ha optado por el criterio de la propia AASHTO (1997) que considera  en diseño el  MR   a  50 cm de profundidad dentro de la capa de subrasante y de la parte superior de ésta.  De acuerdo a lo anterior y en base a los resultados obtenidos  se propone un factor de ajuste C = 0,77 con una desviación estándar de 0,20 y un coeficiente de variación de 26%  (valor mayor al factor “C”  AASHTO 1993 de 0,35)  para los suelos y estructura de pavimento asfáltico de este estudio.  Para estimar el MR de laboratorio a partir del módulo retrocalculado de deflexiones medidas con el HWD, y para la vía  examinada se propone la siguiente relación  MRL = 0,77 * MRR .

6.   REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

[1]	AASHTO, “Guide for Design of Pavement Structures 1993”, 1993.

[2]	Dynatest Consulting, Inc. “The Dynatest Model 8081, Heavy Weigth Deflectometer Test Sistem, Especifications”, 1994.

[3]	FHWA, “Design Pamphelt for the Determination of Design Subgrade in Support of the 1993 AASHTO Guide for the Design of Pavemente Structures”, 1997.

[4]	Gazitúa F., “Módulos Resilientes, comparación de determinaciones en laboratorio y terreno”. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Universidad de Chile, 1999.

[5]	Grez P., “Comparación Módulo Resiliente, determinaciones en terreno y laboratorio”. Memoria para optar al título de Constructor Civil Universidad Técnica Federico Santa María, 2000.

[6]	Strategic Highway Research Program (SHRP), “Resiliente Modulus of Unbound Granular Base/Subbase Materials and Subgrade Soils”- Protocol P46 – AASHTO Designation T294-92I, 1992.